RG59+4*2*0.5CU

产品描述

|  | 材料 | 直径 (mm) |
| --- | --- | --- |
| RG59内导体 | CCS | 0.81 |
| 绝缘 | PE 发泡 | 3.68 |
| 铝箔 | Bonded APA | 3.88 |
| 编织 | 铝镁合金丝 |  |
| 内导体 | CU | 4*2*0.5 |
| 绝缘 | HDPE | 4*2*0.9 |
| 护套 | PVC | 6.05 |

电缆特性

| 电容量 | 52 pF/m |  | 结构回波损耗 5~1000MHz | 18dB Min. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 | 82% |  | 阻抗 | 75 ± 3 ohms |

衰减 @ 20℃

| 频率 MHz | 衰减dB/100m | 衰减 dB/100ft |  | 频率 MHz | 衰减 dB/100m | 衰减 dB/100ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 7.66 | 2.34 |  | 500 | 24.51 | 7.48 |
| 100 | 10.48 | 3.20 |  | 600 | 27.10 | 8.27 |
| 250 | 17.00 | 5.19 |  | 750 | 30.56 | 9.32 |
| 300 | 18.74 | 5.72 |  | 1000 | 35.85 | 10.93 |